CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-126

VERSIÓN: 1

CAOLÍN USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Hidrosilicato de aluminio Sinónimos: Arcilla de caolín, caolinita Formula Química: Al₂Si₂O₅(OH)₄ CAS:1332-58-7 EINECS: 310-194-1 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Caolín USP es un tipo de arcilla blanca natural que se utiliza en diversas aplicaciones, especialmente en la industria farmacéutica, donde se emplea como excipiente, es decir, como un componente inactivo en la formulación de medicamentos. El Caolín USP es una arcilla natural, segura y versátil, ampliamente utilizada en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria por sus propiedades absorbentes, calmantes y astringentes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CAOLÍN USP. Aspecto; Polvo o grumos suaves. Color; Blanco o blanco amarillento, Cuando se humedece con agua, adquiere un color más oscuro. Pureza; ≥ 95%. Peso molecular; 258.16 g/mol. Punto de fusión; Descompone antes de fundir.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CAOLÍN USP. Identificación de Aluminio; En el filtro queda un residuo gris (silice impuro) y el filtrado cumple con las pruebes para Aluminio. Pérdida por Incineración; Máximo 15,0%. Hierro; La mezcla no adquiere más que un tinte ligeramente rojizo.. Sustancias solubles en ácidos; Máximo 2.0% 10 mL del filtrado. evaporados hasta sequedad incinerados, dejan no más de 10 mg de residuo.. Carbonatos; No se produce efervescencia. Recuento total de microorganismos aerobics; Máximo 1000 UFC/g. Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras; Máximo 100 UFC/g. Escherichia coli; Ausente.

USOS

Industria farmacéutica ✔Utilizado como excipiente en la formulación de comprimidos y cápsulas. ✔Empleado como adsorbente en medicamentos antidiarreicos, actuando como protector gastrointestinal. ✔Ingrediente activo en pomadas y cremas para el tratamiento de irritaciones cutáneas, heridas superficiales y erupciones. Cosmética y cuidado personal ✔En mascarillas faciales debido a su capacidad para absorber exceso de grasa y limpiar los poros. ✔En polvos cosméticos (polvos faciales y corporales) como agente opacificante y absorbente. ✔En productos para la piel sensible o irritada, ya que es suave y no abrasivo. Industria alimentaria ✔En aplicaciones de grado USP como aditivo para alimentos, regulador de flujo o agente anti aglomerante en productos en polvo. Industria veterinaria ✔Como ingrediente en medicamentos veterinarios para tratar problemas digestivos en animales. Laboratorio y análisis ✔Utilizado como material de referencia para estudios químicos y físicos. ✔En la preparación de soportes catalíticos o adsorbentes en investigación.

MANIPULACIÓN

✔Usar equipo de protección personal adecuado (guantes, gafas de seguridad, mascarilla para polvo). ✔Evitar inhalación y contacto prolongado con la piel o los ojos. ✔Trabajar en áreas bien ventiladas.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Mantener el envase cerrado herméticamente cuando no esté en uso. ✔Proteger del calor, humedad y contaminación.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.