CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-240

VERSIÓN: 1

ALGINATO DE SODIO USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Alginato de sodio Sinónimos: Sal sódica del ácido algínico, E401 Formula Química: (C₆H₇NaO₆)ₙ CAS: 9005-38-3 EINECS: 618-415-6 FEMA: 2015 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: china

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Utilizado como agente espesante, estabilizante, gelificante y emulsionante en industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y textil. También se emplea en aplicaciones odontológicas y médicas (formación de moldes, liberación controlada de fármacos, etc.).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; ALGINATO DE SODIO USP. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco a crema. Pureza; ≥ 90 % (como ácido algínico, base seca). Solubilidad; Soluble en agua, formando soluciones viscosas; insoluble en alcohol y aceites. pH (sol. 1%); 6.0 – 8.0. Peso molecular; 32,000 – 250,000 g/mol (varía según origen y viscosidad). Punto de fusión; No aplica (se descompone con el calor).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; ALGINATO DE SODIO USP. Viscosidad (mPa·s); 600–800. Tamaño de malla (desde %); Malla 80. Humedad (%); ≤ 15,0. Valor de pH; 6,0 ~ 8,0. Transparencia; De acuerdo con las disposiciones. Materia insoluble en agua (%); ≤ 0,6. Plomo (Pb) mg/kg; ≤ 4. Magnesio (Mg) mg/kg; ≤ 2.

USOS

Industria Alimentaria ✔️Espesante y estabilizante: Se utiliza para dar viscosidad a productos como salsas, helados, aderezos, jugos y productos lácteos. ✔️Agente gelificante: Forma geles térmicamente irreversibles, útiles en confitería, postres y productos procesados. ✔️Formador de películas comestibles: Se emplea para recubrimientos en frutas, hortalizas y otros alimentos para prolongar la vida útil. ✔️Sustituto de grasas: En alimentos bajos en grasa, mejora la textura sin alterar el contenido calórico. ✔️Encapsulación de sabores o nutrientes: Para la liberación controlada en productos funcionales. Industria Farmacéutica ✔️Agente de liberación controlada: Utilizado en tabletas o cápsulas para liberar el principio activo de forma sostenida. ✔️Formulación de suspensiones y geles orales: Proporciona estabilidad y viscosidad. ✔️Curación de heridas: Se utiliza en apósitos de alginato de calcio y sodio que absorben exudados y promueven la cicatrización. ✔️Moldes dentales: El alginato se mezcla con agua para formar un gel elástico que toma impresiones precisas en odontología. Industria Cosmética ✔️Mascarillas faciales y corporales: Crea geles que se aplican sobre la piel, proporcionando efecto hidratante y tensor. ✔️Productos capilares: Se usa como espesante en champús, acondicionadores y tratamientos para el cabello. ✔️Cremas y lociones: Mejora la estabilidad y textura de emulsiones cosméticas. Industria Textil y Papelera ✔️Espesante para tintas y pastas de estampado: Se emplea como vehículo en el estampado de telas, especialmente algodón, permitiendo una impresión definida. ✔️Agente de apresto: Proporciona rigidez y mejora la resistencia mecánica temporal del papel o tela. Industria Biotecnológica y de Investigación ✔️Encapsulación de células y enzimas: Muy usado en bioingeniería y cultivos celulares por su biocompatibilidad. ✔️Andamiaje para tejidos (scaffolding): En ingeniería de tejidos, se utiliza para desarrollar estructuras celulares en 3D. ✔️Formación de perlas de alginato: En técnicas de inmovilización para fermentaciones o sistemas de liberación controlada. Otros usos industriales ✔️Agente aglutinante: En productos cerámicos, pesticidas o detergentes en polvo. ✔️Fabricación de perlas artificiales y productos decorativos. ✔️Aplicaciones en impresión 3D biomédica.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar la inhalación del polvo y el contacto con los ojos. ✔️Usar protección personal adecuada (mascarilla, guantes, gafas). ✔️Manipular en áreas ventiladas. ✔️Mantener lejos de fuentes de calor y humedad.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en su envase original bien cerrado. ✔️Mantener en lugar seco, fresco y ventilado. ✔️Proteger de la luz solar directa. ✔️Evitar contacto con productos oxidantes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.