CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-247

VERSIÓN: 1

CARBONATO DE CALCIO USP

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Carbonato de calcio Sinónimos: Calcita, caliza, piedra caliza, tiza, CaCO₃ Formula Química: CaCO₃ CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El carbonato de calcio USP es un polvo blanco, inodoro e insípido, de alta pureza, utilizado principalmente como excipiente, antiácido y fuente de calcio en las industrias farmacéutica y alimentaria. Su bajo nivel de impurezas y su cumplimiento con los estándares USP lo hacen adecuado para aplicaciones que requieren alta calidad y seguridad. Es prácticamente insoluble en agua, pero reacciona con ácidos liberando dióxido de carbono.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CARBONATO DE CALCIO USP. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco. Pureza; ≥ 98,0 % (grado USP). Solubilidad; Prácticamente insoluble en agua, soluble en ácidos diluidos con efervescencia. pH; (suspensión al 5% en agua): 9,0 – 10,0. Peso molecular; 100,09 g/mol. Punto de fusión; Se descompone a aproximadamente 825 °C liberando CO₂.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CARBONATO DE CALCIO USP. Ensayo (% CaCO₃); ≥ 98 %. Pérdida por secado (Loss on drying); ≤ 2.0 %. Insolubles en ácido; ≤ 0.2 %. Magnesio y sales alcalinas; ≤ 1.5 %. Fluoruros; ≤ 50 ppm. Sb + Cu + Cr + Zn + Ba; ≤ 100 ppm. Arsénico; ≤ 3 ppm. Plomo; ≤ 10 ppm. Cadmio; ≤ 1 ppm. MgCO₃; ≤ 0.45 %. Fe₂O₃; ≤ 0.02 %. Propiedades físicas. Residuos en tamiz > 45 µm; ≤ 0.05 %. Tamaño de partícula < 2 µm; 26 – 38 %. Brillo Ry; 90 – 93 %.

USOS

Industria farmacéutica ✔Excipiente: Utilizado como diluyente o carga inerte en comprimidos, cápsulas y polvos. ✔Antiácido: Ingrediente activo en medicamentos para aliviar la acidez estomacal, reflujo gastroesofágico y malestares digestivos menores. ✔Fuente de calcio: En suplementos nutricionales para tratar o prevenir deficiencias de calcio, especialmente en mujeres embarazadas, personas mayores o con osteoporosis. Industria alimentaria ✔Aditivo alimentario: Empleado como agente antiaglomerante (E170), regulador de acidez y fortificante de calcio en alimentos como cereales, harinas, leches vegetales y bebidas funcionales. ✔Agente de firmeza: Usado en procesamiento de frutas y verduras en conserva para mantener su textura. Industria cosmética ✔Abrasivo suave: Presente en productos de higiene bucal como pastas dentales para la limpieza sin dañar el esmalte. ✔Absorbente: En polvos corporales, desodorantes y productos de maquillaje para absorber la humedad y mejorar la textura. ✔Opacificante: Aporta efecto mate o de cobertura en cremas y productos para el rostro. Otras aplicaciones ✔Laboratorios y formulación galénica: Se emplea por su estabilidad química y compatibilidad con otros ingredientes activos. ✔Fabricación de cápsulas duras: Puede formar parte de las mezclas para obtener cápsulas de relleno con buena fluidez.

MANIPULACIÓN

✔Evitar la generación de polvo; utilizar protección respiratoria si hay exposición prolongada ✔Usar guantes y protección ocular al manipular grandes cantidades ✔Evitar el contacto con ácidos fuertes ✔Lavarse bien después de la manipulación

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en recipientes bien cerrados ✔Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado ✔Proteger de la humedad y fuentes de contaminación ✔Mantener alejado de materiales incompatibles como ácidos

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 20 K; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.