CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-248

VERSIÓN: 1

CARRAGENINA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Polisacárido sulfatado de galactosa Sinónimos: Carrageenan, E-407 (como aditivo alimentario), carragenato Formula Química: Variable; polímero de galactosa sulfatada (unidad base: C24H36O25S3⁻) CAS: 9000-07-1 EINECS: 232-524-2 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La carragenina es un polisacárido natural extraído de algas rojas (Rhodophyceae), utilizado como agente gelificante, espesante y estabilizante en múltiples industrias. Su capacidad para formar geles y mejorar la textura lo hace indispensable en productos alimentarios, farmacéuticos y cosméticos. Existen tres tipos principales (kappa, iota y lambda), cada uno con propiedades específicas según la aplicación deseada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CARRAGENINA. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco a beige claro. Pureza; ≥ 95 % (materia seca, base carragenina activa). Solubilidad; Soluble en agua caliente; insoluble en aceites y solventes orgánicos. pH; (solución al 1%): 7.0 – 10.0. Peso molecular; 100,000 – 800,000 Da (depende del tipo de carragenina). Punto de fusión; No aplica (descomposición térmica > 180 °C).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CARRAGENINA. Tamaño de partícula; Mínimo 65 %. Color; Crema a beige claro. Contenido de humedad; Máx. 12 %. pH; 7.0 – 10.0. Viscosidad en agua; Mínimo 10 cP. Fuerza de gel en agua; 400 – 600 g. Fuerza de gel con KCl; 500 – 700 g. Análisis microbiológico. Recuento aeróbico total; < 5000 ufc/g. Mohos y levaduras; < 100 ufc/g. E. coli; Negativo. Salmonella; Negativo.

USOS

Industria alimentaria ✔Gelificante: Forma geles termorreversibles en presencia de potasio o calcio, ideal para productos como postres, gelatinas y embutidos. ✔Estabilizante: Previene la separación de fases en productos lácteos (leche chocolatada, yogures bebibles) y jugos. ✔Espesante: Mejora la viscosidad y la sensación en boca en cremas, salsas, mermeladas, coberturas y rellenos. ✔Sustituto de grasa: En alimentos bajos en grasa, aporta cuerpo y textura similar a la grasa. Industria farmacéutica ✔Excipiente: Se emplea en la formulación de suspensiones, jarabes y cápsulas blandas como estabilizantes y agentes de control de viscosidad. ✔Agente bioadhesivo: En formulaciones de liberación prolongada o en aplicaciones mucosales. ✔Recubrimientos y geles: En aplicaciones tópicas, geles dentales y como base para medios de cultivo. Industria cosmética ✔Espesante y estabilizante: Mejora la consistencia de cremas, lociones, geles de ducha y champús. ✔Formador de película: Aporta suavidad y estabilidad en productos para el cuidado de la piel y el cabello. ✔Hidratante natural: Atrae y retiene humedad en formulaciones humectantes. Otras aplicaciones técnicas ✔Biotecnología: Medio para cultivos celulares o bacterianos en laboratorios. ✔Encapsulación: Para ingredientes activos o probióticos. ✔Impresión y materiales técnicos: Como modificador reológico en tintas, pinturas o emulsiones especiales.

MANIPULACIÓN

✔Evitar la generación de polvo durante la manipulación. ✔Usar protección respiratoria, guantes y gafas de seguridad si se trabaja a gran escala. ✔Manipular en áreas bien ventiladas. ✔Lavar las manos tras el contacto.

ALMACENAMIENTO

✔Almacenar en envases bien cerrados, en un lugar fresco, seco y ventilado. ✔Proteger del calor y la humedad, ya que es higroscópico. ✔Evitar la contaminación cruzada con otros productos en polvo.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.