CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-249

VERSIÓN: 1

CELLOSIZE

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Hidroxietilcelulosa Sinónimos: HEC, éter de celulosa, Cellosize™ Formula Química: [C6H7O2(OH)x(OC2H4OH)y]n (estructura polimérica) CAS: 9004-62-0 EINECS: 220-971-6 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cellosize es un polímero no iónico derivado de la celulosa natural, modificado con grupos hidroxietilo para mejorar su solubilidad y funcionalidad. Se presenta como un polvo fino que se disuelve fácilmente en agua para formar soluciones viscosas claras y estables. Es ampliamente utilizado como espesante, estabilizante y formador de película en productos cosméticos, farmacéuticos, pinturas al agua y detergentes, gracias a su excelente compatibilidad con otros ingredientes y su comportamiento reológico versátil.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CELLOSIZE. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 95 % (según tipo y grado). Solubilidad; Soluble en agua fría y caliente; insoluble en aceites y solventes orgánicos. pH; 5,5 – 8,0. Peso molecular; Entre 90,000 – 1,300,000 g/mol (según viscosidad y grado). Punto de fusión; No aplica.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CELLOSIZE. Humedad (envasada); ˂-6.0. Ceniza sulfatada; ˂-6.0. Viscosidad LV – 25°C – 1.0 %; 3800-5000.

USOS

Industria cosmética y personal ✔Espesante y estabilizante en champús, geles de ducha, lociones y cremas. ✔Mejora la textura y la aplicación de productos capilares y faciales. ✔Ayuda a mantener la emulsión estable. Industria farmacéutica ✔ Agente de suspensión y estabilización en jarabes, cremas tópicas y geles. ✔Base para formulaciones oftálmicas o mucoadhesivas. Industria alimentaria (algunas calidades) ✔Modificador reológico y formador de película en recubrimientos alimentarios. Aplicaciones industriales ✔Espesante en pinturas al agua y adhesivos. ✔Aditivo para mejorar la trabajabilidad de morteros y pastas de cemento. ✔Estabilizador en emulsiones, detergentes y productos de limpieza.

MANIPULACIÓN

✔Evitar generar polvo durante la manipulación. ✔Usar guantes, protección ocular y mascarilla si se maneja en grandes volúmenes. ✔Lavar las manos después del uso. ✔No inhalar el polvo.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Proteger de la humedad, ya que es higroscópico. ✔Evitar fuentes de calor y contacto con oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.