CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-69

VERSIÓN: 1

CMC DE BAJA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Carboximetilcelulosa Sinónimos: CMC Formula Química: RnOCH2-COOH CAS: 9004-32-4 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Carboximetilcelulosa o CMC es una sal soluble en agua. Pertenece a la familia de los polímeros producido gracias a la eterificación de la celulosa natural substituyendo los grupos de hidróxido por grupos de carboximetil en la cadena de la celulosa. Siendo disuelto en agua caliente o fría, la CMC puede ser producida con diferentes propiedades físicas y químicas. Estas propiedades pueden afectar al comportamiento del producto en sus diferentes aplicaciones, además de ser esenciales para la optimización de los costes de producción.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CMC DE BAJA. Aspecto; Polvo. Color; Blanco o Amarillento. Pureza; 99,5 % Mín.. Solubilidad; Soluble en agua. pH; 6,5-8,5.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CMC DE BAJA. Viscosidad (Solución al 1 %, brookfield lvt); 3000-5000 cps. Grado de Sustitución; 0,8-0,95. Humedad; 8,0% Máximo. Metal Pesado (pb), ppm; 10 Máximo. Hierro, ppm; 2 Máximo. Como, ppm; 3 Máximo. Plomo, ppm; 2 Máximo. Mercurio, ppm; 1 Máximo. Recuento Total de Platos; 500/g Máximo. Levaduras y Mohos; 100/g Máximo. E.coli; Ninguno/g. Bacterias Coliformes; Ninguno/g. Salmonela; Ninguno/25g.

USOS

✔️ En la industria cosmética: Se utiliza como espesante, estabilizador de emulsiones y formador de películas. Mejora la textura y la viscosidad de las formulaciones cosméticas. ✔️En la industria farmacéutica: Se utiliza para formular laxantes, ya que su efecto en el intestino grueso ablanda las heces fecales. ✔️En la industria alimentaria: Se utiliza como estabilizador para dar espesor y textura a alimentos como salsas, sopas, helados y productos de repostería. ✔️En la industria cerámica: Se utiliza en la preparación de papetas de limpieza para superficies pétreas y frescos. ✔️En la industria de reactivos: Se utiliza como estabilizante

MANIPULACIÓN

Manipular el producto con equipo de protección personal adecuado, especialmente llevar gafas de protección. Seguir las medidas de higiene y BPM.

ALMACENAMIENTO

Mantener el empaque cerrado, en un lugar fresco y seco. Separado de bases fuertes, Evitar temperaturas por encima de 200 °C.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.