CÓDIGO: F-FT- 339

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: F-FT- 339

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

GELATINA 250 BLOOM

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Gelatina (hidrolizado de colágeno) Sinónimos: Gelatina pura, grenetina CAS: 9000-70-8 EC No: 232-554-6 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La gelatina 250 Bloom es una proteína natural obtenida a partir de la hidrólisis parcial del colágeno presente en tejidos animales (principalmente piel y huesos de bovino o porcino, según origen). Se presenta en forma de polvo o gránulos finos de color blanco a amarillo pálido, prácticamente inodoro y con sabor neutro. El valor Bloom 250 indica un alto poder gelificante, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren geles firmes y estables. Es soluble en agua caliente y forma geles transparentes y elásticos al enfriarse. Su composición está formada principalmente por polipéptidos derivados del colágeno, con un alto contenido de glicina, prolina e hidroxiprolina, lo que le otorga propiedades de gelificación, espesamiento y estabilización.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; GELATINA 250 BLOOM. Aspecto; Polvo fino, semisólido y translúcido; quebradizo cuando seco. Color; Polvo fino, amarillo claro o ligeramente amarillo. Bloom; (fuerza gelificante) 240–260 (o típico 250). Solubilidad; 100 % en agua caliente (~60 °C), insoluble en frío; insoluble en solventes orgánicos. pH (1%) a 35 °C; 5,5-6,5. Peso molecular; Entre ~50 000–100 000 Da para Bloom alto (~250). Humedad; ≤ 12 %.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; GELATINA 250 BLOOM. Viscosidad (6,67% a 60 °C); 30-55 mps. Pérdida de viscosidad 6,67% a 60 °C en 24 horas ≤; ≤ 20%. Tamaño de malla; 4-80 mesh. Humedad; ≤ 2%. Cenizas (650 °C); ≤ 2,0%. Transparencia (5%, 40 °C) mm; 300-500 mm. Transmitancia; ≥ 80%. Arsénico (As); ≤ 1 ppm. Plomo; ≤ 1 ppm. Cadmio; ≤ 5 ppm. Mercurio; ≤ ppm. Metales pesados; ≤ 5 ppm. Hierro; ≤ 3 ppm. Zinc; ≤ 3 ppm. Contenido de pliegues; ≤ 0,1%. SO₂; ≤ 40 ppm. Insoluble en agua; ≤ 1%. Recuento total de bacterias; ≤ 10 UFC/g. Escherichia coli; Negativo / 25 g. Salmonella; Negativo / 25 g.

USOS

Industria alimentaria ✔️Confitería, postres gelificados, productos lácteos, geles para repostería, encapsulados. Farmacéutica ✔️Cápsulas duras y blandas, recubrimientos, medios de cultivo. Cosmética ✔️Geles, mascarillas, productos capilares.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar la inhalación del polvo fino durante el trasvase o mezcla. ✔️Usar mascarilla, gafas de seguridad y guantes en ambientes industriales. ✔️Mantener las condiciones de higiene durante el manejo para prevenir contaminación.

ALMACENAMIENTO

✔️Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Mantener en su envase original, herméticamente cerrado. ✔️Proteger de la luz solar directa, calor y humedad.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.