CÓDIGO: F-FT- 419

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

PVP K30

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Polivinilpirrolidona Sinónimos: Povidona K30, Polyvinylpyrrolidone K30, PVP 30, Polyvidone K30, Kollidon® 30, Luviskol® K30 Formula Química: (C₆H₉NO)ₙ CAS: 9003-39-8 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen: China

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El PVP K30 es un polímero sintético soluble en agua, derivado de la N-vinilpirrolidona. Se presenta como un polvo blanco o ligeramente amarillento, higroscópico y sin olor. Se utiliza ampliamente como agente aglutinante, dispersante, estabilizador y formador de película en industrias farmacéuticas, cosméticas y alimentarias.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; PVP K30. Aspecto; Polvo fino o granulado higroscópico. Color; Blanco a ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 99%. Solubilidad; Soluble en agua, etanol y metanol; insoluble en éter y cloroformo. pH; 3.0 – 7.0. Peso molecular; ≈ 40,000 Da (para grado K30). Punto de fusión; Se descompone alrededor de 150–180 °C (no presenta punto de fusión definido).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; PVP K30. % Sulfato (≤ 0.1); 0.006. % Vinilpirrolidona (≤ 0.2); 0.020. Solución acuosa al 5% (pH 3 – 7); 3.76. % Nitrógeno (11.5 – 12.8); 11.97. Peróxido (ppm ≤ 400); < 400. Prueba de identificación; Aprobado. Apariencia; Blanca o amarillenta. % Humedad (≤ 5.0); 3.92. Hidrazina (ppm ≤ 1.0); < 1.0. Metales pesados (ppm ≤ 10); < 10. Valor K (27 – 35); 30.50. % Aldehído (≤ 0.1); < 0.053.

USOS

Farmacéutico ✔️Agente aglutinante en tabletas, estabilizador de suspensiones, formador de película en recubrimientos. Cosmético ✔️Espesante, fijador en productos capilares, formador de película en cremas y lociones. Alimentos ✔️Estabilizante y clarificante (uso limitado según regulaciones). Industrial ✔️Dispersante y estabilizador en tintas, adhesivos y recubrimientos.

MANIPULACIÓN

✔️Evitar la inhalación del polvo y el contacto prolongado con la piel o los ojos. ✔️Usar guantes, gafas y mascarilla durante su manipulación. ✔️Mantener el área ventilada y libre de humedad.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envases bien cerrados, en lugar fresco, seco y ventilado. ✔️Evitar la exposición directa al calor, la luz solar y la humedad. ✔️Temperatura recomendada: 15–25 °C

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Cuñete por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.