CÓDIGO: F-FT- 352

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2024

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: F-FT- 352

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2024

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

FORMOL

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Formaldehído (en solución acuosa) Sinónimos: Formol; metanal; aldehído fórmico; formalina Formula Química: CH₂O CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 FEMA: 2489 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El formol es una solución acuosa de formaldehído, generalmente al 37–40 % en peso, estabilizada con metanol (10–15 %) para prevenir su polimerización. Es un líquido incoloro, de olor penetrante, soluble en agua y en la mayoría de disolventes polares. Se emplea ampliamente como desinfectante, conservante y en la producción de resinas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; FORMOL. Aspecto; Líquido claro. Color; Incoloro. Pureza; 37–40 %. Solubilidad; Totalmente miscible con agua, alcoholes y otros disolventes polares. pH; 2,8 – 4,0. Peso molecular; 30,03 g/mol. Punto de fusión; –92 °C. Punto de ebullición; 96 – 98 °C (solución al 37 %).

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; FORMOL. Concentración de formaldehído; 37 – 40 %. Metanol (estabilizante); 8 – 12 % (si aplica). pH (20 °C); 2.8 – 4.0. Densidad (20 °C); 1.08 – 1.10 g/cm³. Punto de ebullición; 96 – 98 °C. Pureza del formaldehído; ≥ 37.0 %. Ácido fórmico (impureza); ≤ 0.05 %. Metales pesados; ≤ 20 ppm. Color (APHA); ≤ 10.

USOS

Industria química ✔️Fabricación de resinas fenólicas, urea-formaldehído y melamina-formaldehído. ✔️Producción de plásticos, recubrimientos y textiles tratados. Sector salud y laboratorio ✔️Conservante de muestras biológicas e histológicas. ✔️Desinfectante y esterilizante de superficies, materiales e instrumentos. Industria maderera y papelera ✔️Aglutinante en tableros de madera prensada y contrachapados. ✔️Endurecedor de fibras y papeles especiales. Aplicaciones agropecuarias ✔️Fungicida y bactericida en semillas y suelos.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular en áreas ventiladas con extracción localizada. ✔️Usar guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad y protección respiratoria si es necesario. ✔️Evitar la inhalación de vapores y el contacto con piel y ojos. ✔️Es inflamable y tóxico: mantener lejos de fuentes de calor y llamas.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en recipientes cerrados, resistentes a la corrosión. ✔️Mantener en lugar fresco (15–25 °C), seco y bien ventilado. ✔️Alejar de oxidantes fuertes, ácidos y agentes reductores. ✔️Proteger de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación; Dispensación. Tambor por 200 Lt; Dispensación garrafa por 20 Lt; Dispensación por 1 Lt.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.