CÓDIGO: F-FT- 379

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

MICA COSMÉTICA BLANCA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Silicato de aluminio y potasio natural Sinónimos: Pigmento efecto perla blanco, mica recubierta, mica perlada. Formula Química: KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ CAS: 12001-26-2 EINECS: 310-127-6 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Mica Cosmética Blanca es un mineral natural en forma de polvo fino de color blanco perlado, caracterizado por su brillo nacarado y alta estabilidad. Es utilizada en cosmética decorativa y de cuidado personal para aportar luminosidad, efecto perlado y mejorar la textura de formulaciones como maquillajes, polvos compactos, sombras, esmaltes y jabones artesanales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; MICA COSMÉTICA BLANCA. Aspecto; Polvo fino, perlado, de textura suave.. Color; Blanco brillante con efecto nacarado.. Pureza; ≥ 99 %. Solubilidad; Insoluble en agua y aceites; dispersable en medios líquidos. pH; 6.0 – 8.5.. Punto de fusión; > 1000 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; MICA COSMÉTICA BLANCA. Tamaño de partícula (D50); 10 – 60 µm. Metales pesados (Pb, Cd, Hg, As); < 10 ppm. Arsénico (As); < 2 ppm. Plomo (Pb); < 10 ppm. Mercurio (Hg); < 1 ppm. Cadmio (Cd); < 2 ppm. Pérdida por secado (105 °C, 2h); ≤ 2.0 %. Identidad; FTIR / Microscopía óptica. Seguridad; Apto para uso cosmético.

USOS

Ingrediente en cosmética decorativa ✔️Sombras de ojos, labiales, esmaltes de uñas, iluminadores, cremas corporales con efecto brillante. ✔️Utilizado en productos de cuidado personal para dar acabado perlado o metálico. ✔️Aplicación en jabones artesanales y productos de maquillaje artístico.

MANIPULACIÓN

✔️Producto de baja toxicidad. ✔️Evitar la inhalación de polvos (usar mascarilla al manipular grandes cantidades). ✔️Usar guantes y gafas de seguridad durante la manipulación industrial.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en envase herméticamente cerrado. ✔️Guardar en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. ✔️Evitar humedad excesiva para mantener la fluidez del polvo.

PRESENTACIÓN

Empaque original. 10 gr.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 - 60 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.