CÓDIGO: F-FT- 460

FECHA DE EMISIÓN: 11-01-2025

VERSIÓN: 1

FICHA TECNICA

CERA DE CANDELILLA

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Cera de Candelilla Sinónimos: Candelilla wax, cera vegetal de Candelilla, Euphorbia cerifera wax Formula Química: Mezcla compleja de hidrocarburos, ésteres, alcoholes y ácidos grasos (sin fórmula química única) CAS: 8006-44-8 EINECS: 232-347-0 FEMA: 2259 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Cera de Candelilla es una cera vegetal natural obtenida de las hojas y tallos de la planta Euphorbia antisyphilitica, originaria del norte de México y sur de Estados Unidos. Es dura, quebradiza y de tono amarillo, con un punto de fusión alto. Se utiliza ampliamente en cosmética, farmacéutica, alimentaria y en la industria de recubrimientos. En cosmética, se valora por aportar brillo, estabilidad y consistencia a bálsamos labiales, cremas, lociones y pomadas. También actúa como agente formador de película y emulsionante natural.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; CERA DE CANDELILLA. Aspecto; Sólido ceroso quebradizo. Color; Amarillo pálido a marrón claro. Pureza; ≥ 99 % (materia cerosa natural). Solubilidad; Insoluble en agua; soluble en solventes orgánicos (cloroformo, benceno, éter, tolueno). Punto de fusión; 68 – 73 °C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; CERA DE CANDELILLA. Gravedad específica (25 °C); 0.98 – 0.99. Índice de acidez; 12 – 22 mg KOH/g. Índice de saponificación; 40 – 65 mg KOH/g. Índice de éster; 20 – 50 mg KOH/g. Insolubles en cloroformo; Máx. 1.0 %. Materia volátil; Máx. 1.0 %. Humedad; Máx. 0.5 %.

USOS

Cosmética y cuidado personal ✔️se usa en bálsamos labiales, cremas, lápices labiales y lociones como agente espesante y emoliente. Industria alimentaria ✔️como agente de recubrimiento y abrillantador (E902). Industria farmacéutica ✔️como excipiente y formador de películas. Industrial ✔️En fabricación de velas, adhesivos y gomas. ✔️Fabricación de ceras y pulimentos para muebles, pisos y automóviles.

MANIPULACIÓN

✔️Manipular a temperatura ambiente o ligeramente elevada para su fusión. ✔️Evitar el contacto con superficies calientes o llamas directas. ✔️Usar guantes y protección ocular al manipular producto fundido. ✔️No inhalar vapores en caso de calentamiento.

ALMACENAMIENTO

✔️Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔️Mantener alejado de fuentes de calor, luz solar directa y materiales oxidantes. ✔️Almacenar en envases bien cerrados para evitar contaminación o absorción de olores.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Caja por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.