CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-118

VERSIÓN: 1

LATEX CONCENTRADO

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Látex concentrado Sinónimos: Caucho natural concentrado, dispersión acuosa de caucho Formula Química: (C5H8)n CAS: 9006-04-6 EINECS: 232-689-0 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El látex concentrado es una dispersión coloidal acuosa obtenida del caucho natural (Hevea brasiliensis). Es utilizado principalmente como materia prima en diversas industrias gracias a sus propiedades elásticas, adhesivas y resistentes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; LATEX CONCENTRADO. Aspecto; Líquido viscoso. Color; Blanco. Pureza; 60% ± 2% de caucho seco. Solubilidad; Insoluble en agua; forma una dispersión coloidal. pH; ---. Peso molecular; 100,000 g/mol. Punto de fusión; No aplica.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; LATEX CONCENTRADO. Contenido de Caucho Seco (D.R.C); Mínimo 60 %. Contenido Total de Sólidos (T.S.C); Mínimo 61.5 %. Contenido no caucho; Máximo 2.0%. Contenido de Amoniaco en Látex, (%NH3); Mínimo 0.60 %. Contenido de Amoniaco en Agua, (%NH3); Mínimo 1.60%. Contenido de Ácidos Grasos Volátiles (V.F.A); Máximo 0.055. Índice de KOH; Máximo 0.8. Estabilidad Mecánica (M. S. T.), segundos; Mínimo 650. Persevante; NH3.

USOS

✔Fabricación de guantes de caucho ✔Producción de adhesivos ✔Espumas de látex para colchones y almohadas ✔Recubrimientos industriales ✔Productos médicos y quirúrgicos

MANIPULACIÓN

✔Utilizar guantes y gafas de protección durante su manejo. ✔Evitar el contacto directo con la piel y ojos. ✔Asegurarse de trabajar en áreas bien ventiladas.

ALMACENAMIENTO

✔Mantener el látex concentrado en recipientes herméticos, alejados de la luz solar directa. ✔Almacenar a temperaturas de 5°C a 25°C para evitar la coagulación. ✔Agitar suavemente antes de su uso para garantizar homogeneidad.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Tambor por 220 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.