CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-121

VERSIÓN: 1

TILOSA HS 100000

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Carboximetilcelulosa sódica Sinónimos: Celulosa carboximetilada, CMC, Tilosa Formula Química: C6H7O2(OH)2CH2CONa CAS: 9004-32-4 EINECS: 618-378-6 FEMA: 2235 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de Origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Tilosa, conocida como carboximetilcelulosa sódica, es un polímero soluble en agua derivado de la celulosa. Se utiliza ampliamente como agente espesante, estabilizante, formador de películas y dispersante en diversas industrias, incluyendo alimentos, cosméticos, farmacéuticos y productos de limpieza.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; TILOSA HS 100000. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco o ligeramente amarillento. Pureza; ≥ 99%. Solubilidad; Soluble en agua fría y caliente, formando soluciones viscosas. pH; 5,5 - 8,0. Peso molecular; 90,000 y 700,000 g/mol. Punto de fusión; 200°C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; TILOSA HS 100000. Humedad (tal como está envasado); <= 6,0. Ceniza Sulfatada; <= 6,0. Valor de pH (1,08); 5,5 - 8,0. Tamaño de partícula; <0,180. mm (malla 80); >= 85,0. Viscosidad Brookf. LV - 25°C - 1,0 %; 3800 - 5000.

USOS

Industria alimentaria ✔Espesante en salsas, aderezos, helados y bebidas. Industria cosmética ✔Agente formador de películas en cremas y geles. Farmacéutica ✔Excipiente en tabletas y suspensiones orales. Productos de limpieza ✔Estabilizador en detergentes líquidos. Industria textil y papelera ✔Agente aglutinante y de acabado.

MANIPULACIÓN

✔Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, mascarilla). ✔Evitar la inhalación de polvo. ✔Lavar las manos y la piel expuesta después de manipular el producto.

ALMACENAMIENTO

✔Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. ✔Mantener en su envase original hermético, lejos de fuentes de calor y humedad. ✔Evitar la exposición prolongada al aire para prevenir la absorción de humedad.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 20 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 36 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.