CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO: F-FT-191

VERSIÓN: 1

DIÓXIDO DE TITANIO RUTILO R906

PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Químico: Dióxido de titanio Sinónimos: Óxido de titanio (IV), Titania, TiO₂ Formula Química: TiO₂ CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Identificación de la empresa: QUIMIFOREN S.A.S País de origen:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Dióxido de Titanio Rutilo R906 es un pigmento blanco de alta pureza y opacidad, ampliamente utilizado en diversas industrias por su excelente capacidad de dispersión, reflectancia y estabilidad química. Se presenta como un polvo fino e insoluble en agua, con propiedades ópticas y de resistencia a los rayos UV que lo hacen ideal para aplicaciones en pinturas, plásticos, papel, cosméticos y recubrimientos cerámicos. Además, su alta durabilidad y brillo lo convierten en un componente clave en formulaciones industriales y comerciales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA; DIÓXIDO DE TITANIO RUTILO R906. Aspecto; Polvo fino. Color; Blanco. Pureza; ≥ 94%. Solubilidad; Insoluble en agua y solventes orgánicos. pH; 6.5 - 8.0 (dispersión en agua al 10%). Peso molecular; 79.87 g/mol. Punto de fusión; 1,843°C.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

REFERENCIA; DIÓXIDO DE TITANIO RUTILO R906. TiO₂ %; 98 min. Blancura; 98 min. Tratamiento superficial; Si, Al. Absorción de aceite (g/100g); 20 máx. Humedad a 105°C (%); 0.50 máx. Tamaño de las partículas (µm); 0.3 µm. Resistividad (Ω·m); 8000 min. pH; 6.5 - 8.0. Poder reductor (Número de Reynold); 1700. Contenido en rutilo (%); 97.0 min.

USOS

Industria de pinturas y recubrimientos ✔Pigmento blanco de alta opacidad y reflectancia utilizado en pinturas arquitectónicas, recubrimientos industriales y automotrices. Industria plástica ✔Se emplea en la fabricación de plásticos y polímeros para mejorar la blancura, resistencia a los rayos UV y durabilidad del producto. Industria del papel ✔Se usa como blanqueador y opacificante en la producción de papel de alta calidad. Industria cosmética ✔Se encuentra en protectores solares, cremas y maquillajes debido a su capacidad de protección UV y cobertura. Industria cerámica ✔Utilizado en esmaltes y recubrimientos cerámicos para mejorar la opacidad y brillo. Industria de tintas ✔Se usa en la fabricación de tintas para impresión, proporcionando brillo y resistencia al desgaste. Industria farmacéutica y alimentaria ✔Aprobado como aditivo en ciertos productos farmacéuticos y alimenticios como colorante (E171).

MANIPULACIÓN

✔Evitar la inhalación del polvo, usar mascarilla y guantes. ✔Manejar en un área con buena ventilación. ✔Evitar el contacto prolongado con la piel y los ojos.

ALMACENAMIENTO

✔Conservar en un lugar seco y fresco, lejos de la humedad. ✔Mantener en envases herméticamente cerrados para evitar la contaminación. ✔Proteger de fuentes de calor y luz directa.

PRESENTACIÓN

Empaque original; Dispensación. Saco por 25 Kg; Dispensación por 1 Kg.

VIDA ÚTIL

El producto tiene una vida útil de 24 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en este documento han sido obtenidos del proveedor y representan la mejor información disponible actualmente sobre el producto. Este documento debe ser utilizado únicamente como una guía para la manipulación del producto, con la precaución adecuada. No asumimos responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que puedan surgir del uso inapropiado de la mercancía o de un uso diferente al previsto. Es responsabilidad del usuario realizar sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información contenida en este documento según sus propósitos específicos.